Blocos de concreto vibro-prensado nas dimensões (64x26x25cm)  cor natural,  com tampa, encaixável, para construção de muro flor, peso de cada bloco de 40 quilos, quantidade por metro quadrado de 9 unidades e quantidade por metro linear 2,16 blocos. Conforme ilustrações.

Blocos de concreto vibro-prensado nas dimensões (64,44x25cm)  cor natural, encaixável, para construção de muro flor, peso de cada bloco de 48 quilos, quantidade por metro quadrado de 9 unidades e quantidade por metro linear 2,22 blocos. Conforme ilustrações